БАЗА ЗНАНИЙ

ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Конспект лекций

Разделы курса:

1. Материаловедение

2. Строение и свойства материалов

3. Термическая обработка

4. Обработка металлов резанием

5. Технологическая оснастка

6. Инженерная графика

7. Аксонометрические проекции

8. Резьба и соединения деталей

9. Передачи и упругие элементы

10. Специальные материалы (резины, клеи)

11. Дополнительные термины и сплавы

# ЛЕКЦИЯ 1. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

## 1.1. Предмет и задачи материаловедения

Материаловедение — это наука, изучающая металлические и неметаллические материалы, применяемые в технике, объективные закономерности зависимости их свойств от химического состава, структуры, способов обработки и условий эксплуатации, а также разрабатывающая пути управления свойствами материалов.

Основная задача материаловедения — дать специалисту знания о материалах, необходимые для правильного выбора материала при конструировании деталей машин и технологической оснастки, а также для назначения рациональных способов обработки, обеспечивающих требуемое качество изделий.

## 1.2. Классификация материалов

Все материалы, применяемые в машиностроении, делятся на три основные группы:

- Металлические материалы:

  - чёрные металлы (железо и его сплавы — стали и чугуны)

  - цветные металлы (алюминий, медь, титан и их сплавы)

- Неметаллические материалы (полимеры, керамика, резина, стекло)

- Композиционные материалы (сочетают свойства нескольких составляющих)

По назначению материалы подразделяются на следующие классы:

Конструкционные материалы — должны обладать комплексом свойств, обусловливающих возможность использования их в изделиях, подвергаемых как механическому нагружению, так и иным воздействиям.

Инструментальные материалы — отличаются высокими показателями твёрдости, прочности и износоустойчивости, способны работать при высоких температурах и нагрузках (пример марки: У13А).

Электротехнические материалы — характеризуются особыми электрическими и магнитными свойствами; предназначены для изготовления изделий, используемых для производства, передачи, преобразования и потребления электроэнергии (пример: Е45).

Антифрикционные материалы — предназначены для применения в подшипниковых узлах с целью обеспечения наименьшей скорости изнашивания сопряжённых деталей.

Рабочие тела — газообразные или жидкие материалы, с помощью которых происходит передача или преобразование энергии (пример: электролит в аккумуляторе).

Технические материалы — вспомогательные материалы для нормального протекания технологических процессов (пример: СОЖ — смазывающая охлаждающая жидкость).

## 1.3. Свойства металлических материалов

Свойства металлов принято делить на четыре группы: физические, химические, технологические и эксплуатационные.

### Физические свойства

Физические свойства металлов включают: температуру плавления, цвет и блеск поверхности, плотность, коэффициент линейного и объёмного расширения, электропроводность, теплопроводность, склонность к намагничиванию.

### Химические свойства

Химические свойства металлов — способность взаимодействовать с другими веществами: воздухом, водой, кислотами, щелочами и др. Основные: окисляемость, растворимость, коррозионная стойкость.

### Технологические свойства

Технологические свойства определяют возможность обработки материала различными способами: тягучесть, усадка, ликвация (неоднородность состава при кристаллизации), свариваемость, способность к обработке давлением и резанием.

### Эксплуатационные свойства

Эксплуатационные свойства определяют поведение материала в условиях работы: износостойкость, жаростойкость, коррозионная стойкость, хладостойкость, антифрикционность.

## 1.4. Механические свойства металлов

Механические свойства — важнейшая характеристика конструкционных материалов. Они определяют реакцию материала на внешние нагрузки.

Твёрдость — сопротивление материала проникновению в его поверхность стандартного тела, не деформирующегося при испытании. Основные методы: по Бринеллю (HB), по Роквеллу (HRC, HRB), по Виккерсу (HV).

Прочность — способность металла и сплава противостоять деформации и разрушению под действием приложенных нагрузок — растягивающих, сжимающих, изгибающих, скручивающих и срезающих.

Упругость — способность металла или сплава восстанавливать первоначальную форму после прекращения действия внешней нагрузки.

Пластичность — способность металла, не разрушаясь, изменять форму под действием нагрузки и сохранять эту форму. Характеризуется относительным удлинением δ и относительным сужением ψ.

Ударная вязкость — способность металла или сплава сопротивляться действию ударных нагрузок. Обозначается КС (Дж/см²).

Ползучесть — свойство металла медленно и непрерывно пластически деформироваться под действием постоянной нагрузки, особенно при повышенных температурах.

Выносливость — способность металла выдерживать большое число повторно применяемых нагрузок без разрушения.

Жаропрочность — способность металлов и сплавов при высоких температурах выдерживать без разрушения механические нагрузки.

Жаростойкость — способность металлов и сплавов при высоких температурах сопротивляться химическому взаимодействию с газами.

Долговечность — способность металла (изделия) перед окончательным разрушением выдерживать многократные нагружения при определённых напряжениях.

📌 Твёрдость и прочность часто повышаются одновременно, но это нередко ведёт к снижению пластичности. Задача технолога — выбрать оптимальное сочетание свойств для конкретного изделия.

## 1.5. Коррозия металлов

Коррозия — разрушение металлов и сплавов под воздействием окружающей среды.

Химическая коррозия — взаимодействие металлов с сухими газами и жидкостями-неэлектролитами. Протекает без участия электрического тока.

Электрохимическая коррозия — разрушение в присутствии воды и жидкостей-электролитов. Состоит из двух процессов: химического (отдача электронов) и электрического (перенос электронов).

Основные способы защиты от коррозии:

- нанесение защитных плёнок (лак, краска, эмаль)

- создание сплавов с антикоррозионными свойствами (добавки хрома, никеля, кобальта или меди)

- введение ингибиторов в среду (замедлители скорости реакции)

- протекторная защита — прикрепление пластин из более активного металла

- электрозащита — пропускание тока, противоположного коррозионному

# ЛЕКЦИЯ 2. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

## 2.1. Кристаллическое строение металлов

Металлы в твёрдом состоянии имеют кристаллическое строение — их атомы расположены в пространстве в строгом геометрическом порядке.

Химическая связь — взаимодействие двух атомов, осуществляемое путём обмена электронами. В металлах реализуется металлическая связь: электроны свободно перемещаются по всему объёму, обеспечивая высокую электро- и теплопроводность.

Кристаллы — твёрдые тела, обладающие трёхмерной периодической атомной (молекулярной) структурой и имеющие форму правильных симметричных многогранников.

Кристаллическая решётка — воображаемая пространственная решётка, в узлах которой располагаются частицы (атомы, ионы, молекулы), образующие твёрдое тело.

Основные типы кристаллических решёток металлов:

- ОЦК — объёмноцентрированная кубическая (железо α, хром, вольфрам)

- ГЦК — гранецентрированная кубическая (железо γ, медь, алюминий, никель)

- ГПУ — гексагональная плотноупакованная (магний, цинк, титан)

## 2.2. Кристаллизация металлов

Кристаллизация — процесс образования участков кристаллической решётки в жидкой фазе и рост кристаллов из образовавшихся центров. Включает два этапа: зарождение центров и рост кристаллов.

Зёрна — кристаллы, растущие из центров кристаллизации, с произвольной ориентацией относительно друг друга. Мелкозернистые металлы прочнее и пластичнее крупнозернистых.

Поликристаллический металл — металл, структура которого состоит из множества произвольно ориентированных зёрен. Наиболее распространённая структура промышленных металлических материалов.

Дендрит — кристалл древовидной формы, состоящий из ствола (оси нулевого порядка), от которого идут ветви (оси второго и последующих порядков). Дендритная структура характерна для литых металлов.

📌 Скорость охлаждения при кристаллизации напрямую влияет на размер зёрен: быстрое охлаждение даёт мелкое зерно и лучшие механические свойства.

## 2.3. Аллотропия (полиморфизм) металлов

Аллотропия (полиморфизм) — способность некоторых металлов существовать в двух или нескольких кристаллических формах при разных температурах или давлениях. Каждая форма называется аллотропной модификацией.

Пример: железо при нагреве последовательно переходит из α-Fe (ОЦК, до 911°С) → γ-Fe (ГЦК, 911–1392°С) → δ-Fe (ОЦК, 1392–1539°С). Именно полиморфизм железа лежит в основе всех видов термической обработки стали.

## 2.4. Дефекты кристаллической решётки

В реальных металлах кристаллическая решётка никогда не бывает идеальной. Дефекты решётки существенно влияют на свойства металлов.

Точечные дефекты:

Вакансия — точечный дефект — отсутствие атома в узле кристаллической решётки. Наличие вакансий обеспечивает подвижность атомов (диффузию). При нагреве концентрация вакансий резко возрастает.

Диффузия — перемещение атомов в кристаллической решётке, обусловленное наличием вакансий и тепловым движением. Диффузия лежит в основе процессов термической и химико-термической обработки.

Линейные дефекты:

Дислокации — дефекты кристаллической решётки, искажающие правильное расположение атомных плоскостей. Различают краевые и винтовые дислокации. Плотность дислокаций определяет прочность и пластичность металла.

Поверхностные дефекты:

Высокоугловые границы — границы между зёрнами в поликристаллическом металле. Содержат большое количество дефектов. Ширина границы 1–5 нм, угол разориентировки соседних зёрен более 10°.

📌 Повышение плотности дислокаций при пластической деформации (наклёп) приводит к упрочнению металла — это явление широко используется в технологии обработки давлением.

## 2.5. Деформирование

Деформирование — процесс изменения размеров и формы тела без изменения его массы под действием внешних сил.

Деформирование бывает:

- Упругое — исчезает после снятия нагрузки (атомы возвращаются на исходные позиции)

- Пластическое — остаётся после снятия нагрузки (атомы занимают новые положения равновесия)

Пластическая деформация осуществляется главным образом путём скольжения — перемещения одних частей кристалла относительно других вдоль плоскостей скольжения посредством движения дислокаций.

# ЛЕКЦИЯ 3. ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СТАЛИ

## 3.1. Общие понятия

Термическая обработка — совокупность операций нагрева, выдержки и охлаждения, проводимых в определённой последовательности с целью изменения внутреннего строения сплава и получения нужных свойств без изменения химического состава.

Основные параметры любого вида термической обработки:

- температура нагрева

- время выдержки при данной температуре

- скорость охлаждения

Аустенит — твёрдый раствор внедрения углерода в γ-железе с гранецентрированной кубической решёткой. Образуется при нагреве стали выше критических температур. Является исходной структурой для всех основных видов термической обработки.

## 3.2. Отжиг

Отжиг — нагрев изделия до определённой температуры, выдержка при ней и медленное охлаждение (как правило, вместе с печью).

Цели отжига:

- улучшение обрабатываемости стали резанием

- снятие внутренних напряжений после литья, сварки, прокатки

- устранение структурной неоднородности

- снижение твёрдости для облегчения механической обработки

## 3.3. Нормализация

Нормализация — нагрев стали до аустенитного состояния, выдержка при этих температурах и последующее охлаждение на воздухе (более быстрое, чем при отжиге).

Результат нормализации: измельчение зерна, снятие внутренних напряжений, получение более однородной и мелкозернистой структуры по сравнению с отжигом. Применяется как промежуточная операция перед закалкой.

## 3.4. Закалка

Закалка — нагрев стали до аустенитного состояния с последующим быстрым охлаждением в закалочной среде (вода, масло, водные растворы солей). Цель: придание стали высокой твёрдости и прочности.

При закалке происходит бездиффузионное мартенситное превращение: аустенит превращается в мартенсит — пересыщенный твёрдый раствор углерода в α-железе. Мартенсит обладает высокой твёрдостью (HRC 60–65), но повышенной хрупкостью.

📌 Закалённая сталь без последующего отпуска на практике не применяется — высокая хрупкость делает деталь непригодной в работе.

## 3.5. Отпуск

Отпуск — нагрев закалённой стали до температуры ниже критической точки А1, выдержка и охлаждение. Применяется после закалки для снижения хрупкости и внутренних напряжений.

В зависимости от температуры различают три вида отпуска:

Низкий отпуск (до 250 °С) — сталь сохраняет высокую твёрдость (HRC 56–62) и износостойкость, снижаются только закалочные напряжения. Применяется для режущего и измерительного инструмента, деталей после цементации.

Средний отпуск (350–500 °С) — твёрдость снижается до HRC 40–50, значительно возрастает упругость. Применяется для пружин, рессор, штампов, торсионных валов.

Высокий отпуск (500–680 °С) — твёрдость снижается до HRC 25–35, резко возрастают прочность, пластичность и вязкость. Применяется для деталей при ударных и знакопеременных нагрузках (валы, шестерни, болты). Совокупность закалки и высокого отпуска называется улучшением.

## 3.6. Химико-термическая обработка

Химико-термическая обработка (ХТО) — процесс насыщения поверхностного слоя детали различными химическими элементами с последующей термической обработкой. Цель: получение поверхностного слоя с особыми свойствами при вязкой сердцевине.

Азотирование (нитрирование) — диффузионное насыщение поверхностного слоя металла азотом при температуре 500–600 °С. Обеспечивает очень высокую поверхностную твёрдость (HV 1000–1200), высокую износостойкость и коррозионную стойкость без деформации деталей.

Борирование — диффузионное насыщение поверхностного слоя металла бором. Даёт максимальную поверхностную твёрдость (HV 1400–2000) и жаростойкость. Применяется для деталей, работающих в условиях абразивного изнашивания.

# ЛЕКЦИЯ 4. ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ РЕЗАНИЕМ

## 4.1. Основные понятия

Обработка металлов резанием — метод формообразования деталей, при котором с заготовки снимается слой материала (припуск) режущим инструментом, в результате чего заготовка приобретает требуемую форму, размеры и качество поверхности.

Заготовка — предмет производства, из которого изменением формы, размеров и шероховатости поверхности изготавливают деталь.

По стадиям обработки операции делятся на:

Обдировочные (черновые) операции — предварительная обработка с большим съёмом металла. Главная цель — придать заготовке форму, близкую к окончательной, снять максимальный припуск за минимальное время.

Финишные (чистовые) операции — окончательная обработка, обеспечивающая требуемые размеры, форму и качество поверхности детали.

## 4.2. Способы получения заготовок

Свободная ковка — деформирование нагретого металла между плоскими бойками пресса или молота без применения специальной оснастки. Точность низкая, применяется для крупногабаритных единичных деталей.

Штамповка — деформирование металла в штампах (специальной оснастке). Заготовки отличаются высокими физико-механическими характеристиками и однородностью структуры материала.

Горячая штамповка — штамповка нагретого металла. Применяется для изготовления стальных коленчатых валов, распредвалов, шестерён, лопаток турбин.

Холодная штамповка — штамповка без нагрева. Применяется для крепёжных и фасонных малогабаритных деталей, а также для деталей кузова, масляных картеров (листовая штамповка).

📌 Заготовки, полученные литьём, ковкой, штамповкой, имеют структурную наследственность этих методов, что необходимо учитывать при назначении режимов термической обработки.

## 4.3. Материалы режущего инструмента

К инструментальным материалам предъявляются четыре основных требования:

Износостойкость — способность сопротивляться износу и трению, возникающим в процессе резания.

Теплостойкость — сохранение достаточной твёрдости и режущих свойств при высоких температурах.

Красностойкость — способность сохранять твёрдость при нагреве до температуры красного каления (600 °С и выше).

Стойкость — суммарная способность сопротивляться механическому износу при температурах 800 °С и выше в процессе резания.

Материалы для режущего инструмента:

- Углеродистые инструментальные стали — применяются при низких скоростях резания (до 15 м/мин), теплостойкость 200–250 °С.

- Легированные инструментальные стали — повышенная теплостойкость (300–400 °С), скорость резания до 25 м/мин.

- Быстрорежущие инструментальные стали (Р6М5, Р18) — теплостойкость 600–650 °С, скорость резания до 60 м/мин.

- Металлокарбидные твёрдые сплавы — теплостойкость 800–1000 °С, скорость резания до 500 м/мин и выше.

- Минералокерамические материалы (оксид алюминия) — высокая теплостойкость, применяются при чистовой обработке.

- Абразивные материалы (корунд, карбид кремния, эльбор) — шлифование и заточка.

- Алмазы и синтетические сверхтвёрдые материалы — финишная обработка твёрдых материалов.

Классификация твёрдых сплавов:

Группа ВК (вольфрамовые, однокарбидные) — состоят из карбида вольфрама WC и кобальта Co. Применяются для обработки хрупких материалов: чугуна, бронзы, стекла.

Группа ТК (титановольфрамовые, двухкарбидные) — содержат карбиды вольфрама и титана на связке Co. Применяются для обработки сталей и вязких материалов.

Группа ТТК (титанотанталовольфрамовые) — содержат карбиды вольфрама, титана и тантала. Применяются для обработки деталей из труднообрабатываемых материалов (нержавеющие стали, жаропрочные сплавы).

## 4.4. Режущий инструмент — резец

Резец — простейший режущий инструмент, предназначенный для осуществления процесса резания на токарных, расточных, строгальных, долбёжных станках.

По конструкции резцы бывают:

- Цельные — рабочая и крепёжная части выполнены из одного материала

- Составные — режущая пластина приварена или припаяна к державке

- Сборные — режущая пластина присоединена к головке резца механически (современный стандарт)

## 4.5. Элементы режимов резания

Глубина резания (t) — величина снимаемого слоя за один проход, мм. При наружном продольном точении:

t = (D - d) / 2

где D — диаметр заготовки, d — диаметр готовой детали.

Подача (S) — перемещение режущего инструмента относительно заготовки.

- Оборотная подача So — перемещение резца за 1 оборот заготовки, мм/об

- Минутная подача Sм — перемещение резца за 1 минуту, мм/мин

Sм = So * n

где n — частота вращения шпинделя, об/мин.

Скорость резания (V) — окружная скорость вращения детали, м/мин:

V = (pi * D * n) / 1000

Из этой формулы определяется частота вращения шпинделя:

n = (1000 * V) / (pi * D)

Машинное время (Тм) — время снятия стружки с одной детали без непосредственного участия рабочего, мин:

Тм = (L / (So * n)) * i

где L — длина рабочего хода инструмента, i — число проходов.

## 4.6. Стружкообразование

Стружка — металл, срезанный с заготовки режущим инструментом. Виды: элементная (хрупкие материалы), ступенчатая, сливная (вязкие материалы при высоких скоростях), стружка надлома.

Усадка стружки — укорочение стружки по длине (продольная усадка) по сравнению с длиной срезаемого слоя, сопровождающееся увеличением площади поперечного сечения (поперечная усадка).

Нарост — часть обрабатываемого металла клиновидной формы, прилипшая к передней поверхности резца. Твёрдость нароста в 2–3 раза больше твёрдости основного металла. При черновой обработке практически безвреден, при чистовой — нежелателен.

Наклёп — повышенная твёрдость поверхностного слоя детали, возникающая вследствие пластической деформации при резании. Наклёп затрудняет последующую обработку.

## 4.7. Точение

Точение — наиболее распространённый метод обработки резанием наружных, внутренних и торцовых поверхностей тел вращения. Осуществляется на токарных станках: заготовка вращается, резец совершает поступательное движение подачи. Обеспечивает точность IT7–IT9 и шероховатость Ra 0,4–6,3 мкм.

# ЛЕКЦИЯ 5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА. БАЗИРОВАНИЕ

## 5.1. Основные понятия базирования

Базирование — придание детали или изделию требуемого положения относительно выбранной системы координат (ГОСТ 21495-93). Базирование отнимает у детали степени свободы в пространстве.

Любое тело в пространстве имеет шесть степеней свободы:

- три поступательных перемещения вдоль осей X, Y, Z

- три вращения вокруг осей X, Y, Z

Полная ориентация — деталь лишена всех шести степеней свободы. Применяется при обработке поверхностей, «привязанных» к другим поверхностям.

Частичная ориентация — деталь лишена пяти или четырёх степеней свободы. Допустима, если обрабатываемая поверхность «не привязана» к другим поверхностям.

Опорная точка — точка, символизирующая одну из связей заготовки с избранной системой координат. Каждая опорная точка лишает заготовку одной степени свободы.

## 5.2. Классификация баз

База — поверхность, ось, точка или их сочетание, принадлежащая заготовке и используемая для базирования.

Конструкторские базы — определяют положение детали в сборочной единице. Делятся на основные (определяют положение самой детали) и вспомогательные (определяют положение присоединяемых деталей).

Технологические базы — определяют положение детали в процессе изготовления. Используются при установке заготовки на станке или в приспособлении.

Измерительные базы — определяют положение детали и средств измерения при контроле размеров.

📌 Принцип единства баз: при проектировании технологического процесса стремятся совместить конструкторскую, технологическую и измерительную базы. Это устраняет погрешность базирования.

## 5.3. Погрешности при базировании

Погрешность базирования — разность предельных расстояний измерительной базы относительно установленного на заданный размер режущего инструмента. Возникает, если опорная установочная база не совмещена с измерительной.

Суммарная погрешность механической операции складывается из:

- погрешности установки детали (= погрешность базирования + погрешность закрепления + погрешность положения)

- погрешности настройки станка

- погрешности обработки (геометрическая неточность, деформация СПИД, износ инструмента, температурные деформации)

## 5.4. Установочные элементы приспособлений

Установочные элементы обеспечивают реализацию схемы базирования. Требования к ним:

- число опорных точек должно быть достаточным для необходимой ориентации

- должны иметь ограниченную опорную поверхность

- не должны повреждать технологические базы заготовки

- должны быть износостойкими и легкосменными

Опорные штыри (базирование по плоскости):

С плоской головкой — применяются для чистовых баз (обработанных поверхностей).

Со сферической головкой — применяются для черновых баз (необработанных поверхностей).

С рифлёной головкой — применяются для черновых баз (самоустанавливающиеся).

Призмы (базирование по наружной цилиндрической поверхности):

Призма — установочный элемент с V-образным пазом. Стандартизированы углы 60°, 90°, 120°. Угол 90° — предпочтительный; угол 60° — для заготовок малого диаметра; угол 120° — для заготовок большого диаметра.

Оправки (базирование по внутренней цилиндрической поверхности):

Коническая оправка — имеет слабый натяг, не требует зажима. Достоинства: высокая точность центрирования, простота установки. Недостатки: нет точного ориентирования по длине.

Оправка под запрессовку — обеспечивает высокую точность центрирования, но требует дополнительного оборудования для запрессовки и распрессовки.

# ЛЕКЦИЯ 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА. ЕСКД

## 6.1. Основные понятия

Инженерная графика — техническая дисциплина, разрабатывающая правила передачи информации о предметах (сооружениях, машинах, деталях) путём их изображения на плоскости. Первая ступень обучения по конструкторской документации.

Чертёж — результат воспроизведения пространственного объекта с помощью линий на плоскости. Основной конструкторский документ.

ЕСКД (Единая система конструкторской документации) — комплекс государственных стандартов, содержащих единые требования к выполнению, оформлению и обращению конструкторской документации для всех отраслей промышленности и строительства России.

Основные стандарты ЕСКД:

- ГОСТ 2.301-68 — форматы листов чертежей (А0–А4). Примечание: формат А4 горизонтальный не существует!

- ГОСТ 2.302-68 — масштабы изображений и их обозначение на чертежах

- ГОСТ 2.303-68 — линии чертежа

- ГОСТ 2.304-81 — шрифты чертёжные

- ГОСТ 2.305-68 — изображения — виды, разрезы, сечения

- ГОСТ 2.307-68 — нанесение размеров и предельных отклонений

Масштаб — отношение линейного размера отрезка на чертеже к соответствующему линейному размеру того же отрезка в натуре (ГОСТ 2.302-68). Масштаб уменьшения: 1:2...1:1000. Масштаб увеличения: 2:1...100:1. На чертеже всегда проставляются действительные (натурные) размеры.

## 6.2. Виды изделий и конструкторских документов

Виды изделий (ГОСТ 2.101-68):

Изделие — любой предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению на предприятии.

Деталь — изделие, изготавливаемое из однородного по наименованию и марке материала, без применения сборочных операций (например, вал, болт, шестерня).

Сборочная единица — изделие, составные части которого подлежат соединению сборочными операциями: резьбовым соединением, сваркой, клепкой, пайкой и т.п.

Комплекс — два и более специфицированных изделия, не соединённых на предприятии сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных функций (например, токарный станок + патрон + люнет).

Комплект — два и более специфицированных изделия вспомогательного характера, не соединённых сборочными операциями (например, комплект запасных частей).

Основные конструкторские документы:

Чертёж детали — документ, содержащий изображение детали и все данные, необходимые для её изготовления и контроля.

Сборочный чертёж — документ, содержащий изображение сборочной единицы и данные для её сборки и контроля.

Чертёж общего вида — документ, определяющий конструкцию изделия, взаимодействие его составных частей и поясняющий принцип работы изделия.

Схема — документ с условными изображениями и обозначениями составных частей изделия и связей между ними.

Спецификация — текстовой конструкторский документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта. Обязательный документ для всех изделий кроме деталей.

Пояснительная записка — документ, содержащий описание устройства и принципа действия разрабатываемого изделия, а также обоснование принятых технических решений.

## 6.3. Линии чертежа (ГОСТ 2.303-68)

На чертежах применяются линии различных типов. Основные из них:

- Сплошная толстая основная (S = 0,5–1,4 мм) — видимый контур предмета, контур сечения

- Сплошная тонкая (S/3–S/2) — размерные и выносные линии, штриховка сечений

- Сплошная волнистая (S/3–S/2) — линии обрыва, разграничение вида и разреза

- Штриховая (S/3–S/2) — невидимый контур предмета

- Штрихпунктирная тонкая (S/3–S/2) — осевые и центровые линии

- Штрихпунктирная утолщённая (S/2–2S) — поверхности, подлежащие термообработке

- Разомкнутая (S–3S/2) — линия сечения

## 6.4. Изображения: виды, разрезы, сечения

### Виды

Вид — ортогональная проекция обращённой к наблюдателю видимой части поверхности предмета. Располагается в строгом проекционном порядке.

Шесть основных видов: главный (спереди) — центр чертежа; сверху — под главным; слева — справа от главного; справа — слева от главного; снизу — над главным; сзади — справа от вида слева.

Главный вид — основной вид предмета на фронтальной плоскости проекции, дающий наиболее полное представление о форме и размерах предмета.

Дополнительный вид — изображение предмета на плоскости, непараллельной ни одной из основных плоскостей проекций. Применяется для неискажённого изображения наклонённых поверхностей.

Местный вид — изображение отдельного ограниченного участка поверхности предмета. Применяется, когда форма небольшого элемента не поддаётся точному изображению на основных видах.

### Разрезы

Разрез — ортогональная проекция предмета, мысленно рассечённого одной или несколькими плоскостями для выявления его невидимых поверхностей. В разрезе изображают то, что находится в секущей плоскости, и то, что расположено за ней.

Простой разрез — выполненный с помощью одной секущей плоскости. Если плоскость совпадает с осью симметрии — разрез не обозначается.

Сложный разрез — выполненный с помощью двух и более секущих плоскостей.

- Ступенчатый разрез — образован двумя и более параллельными секущими плоскостями

- Ломаный разрез — образован двумя пересекающимися плоскостями; одна условно поворачивается до совмещения с другой

### Сечения

Сечение — ортогональная проекция фигуры, получающейся в секущей плоскости при мысленном рассечении предмета. В сечении показывается только то, что находится в секущей плоскости (в отличие от разреза).

- Вынесенные сечения — в разрыве или на свободном поле чертежа (предпочтительны)

- Наложенные сечения — непосредственно на виде предмета

Выносной элемент — дополнительное увеличенное изображение какой-либо части предмета, требующей графических и других пояснений в более крупном масштабе.

## 6.5. Нанесение размеров (ГОСТ 2.307-68)

Исполнительные размеры — используются при изготовлении изделия и его приёмке.

Справочные размеры — не подлежат выполнению по данному чертежу, отмечаются знаком *. Примеры: размеры замкнутой размерной цепи, перенесённые с чертежей деталей.

Установочные и присоединительные размеры — определяют элементы, по которым изделие устанавливают на месте монтажа или присоединяют к другому изделию.

Габаритные размеры — определяют предельные внешние (или внутренние) очертания изделия.

## 6.6. Эскиз и деталирование

Эскиз — конструкторский документ, выполненный от руки без применения чертёжных инструментов, без точного соблюдения масштаба, но с сохранением пропорций элементов детали. Содержит все сведения для изготовления и контроля детали.

Порядок выполнения эскиза:

- Изучить деталь — определить её назначение, форму, материал, способ изготовления.

- Выбрать главное изображение — наиболее полно отражающее форму детали.

- Определить необходимое количество изображений (минимально достаточное).

- Выбрать формат и глазомерный масштаб.

- Нанести осевые и центровые линии, выполнить изображения тонкими линиями.

- Нанести выносные и размерные линии, обмерить деталь, проставить размеры.

- Нанести обозначения шероховатости поверхностей.

- Обвести контуры изображений линиями нужной толщины.

- Заполнить основную надпись.

Деталирование — процесс разработки и выполнения рабочих чертежей деталей по сборочному чертежу или чертежу общего вида. Необходимо при изготовлении и ремонте изделий. Деталированию предшествует чтение сборочного чертежа.

# ЛЕКЦИЯ 7. АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ

## 7.1. Сущность аксонометрии

Аксонометрия (аксонометрическая проекция) — способ построения наглядного плоского изображения трёхмерного объекта, сохраняющий его пространственные пропорции. Размеры изображаемого предмета откладывают только параллельно аксонометрическим осям координат X, Y, Z.

В зависимости от направления проецирующих лучей:

Прямоугольная проекция — проецирующие лучи перпендикулярны картинной плоскости.

Косоугольная проекция — проецирующие лучи наклонены к картинной плоскости.

## 7.2. Виды аксонометрических проекций (ГОСТ 2.317-69)

Изометрия (прямоугольная) — все три координатные оси одинаково наклонены к картинной плоскости, коэффициент искажения по всем осям одинаковый (применяется коэффициент 1). Оси X и Z располагаются под углом 30° к горизонтали, ось Y — вертикально.

Прямоугольная диметрия — по осям X и Z — без сокращения, по оси Y — коэффициент 0,5. Даёт более реалистичное изображение вытянутых деталей.

Фронтальная диметрическая (косоугольная) — ось Z — вертикальна, ось X — горизонтальна, ось Y — под углом 45°. По осям X и Z — коэффициент 1, по оси Y — 0,5. Даёт наиболее правильное представление о предмете и наиболее удобна для выполнения.

📌 Для изображения окружностей в аксонометрии: в изометрии окружности превращаются в эллипсы с соотношением осей 1:1,22. Большая ось эллипса перпендикулярна аксонометрической оси, перпендикулярной плоскости окружности.

## 7.3. Геометрические тела и их проекции

Тела вращения — геометрические тела, ограниченные поверхностями, получающимися в результате вращения линии (образующей) вокруг неподвижной оси. Примеры: цилиндр, конус, сфера, тор.

Многогранники — геометрические тела, ограниченные плоскими многоугольниками. Примеры: куб, призма, пирамида.

Сечения геометрических тел плоскостями:

- Плоскость, параллельная основанию цилиндра → окружность (равная основанию)

- Плоскость, наклонная к основанию цилиндра → эллипс

- Плоскость, перпендикулярная основанию цилиндра → прямоугольник

- Плоскость, параллельная основанию конуса → окружность (меньше основания)

- Плоскость, параллельная основанию призмы → многоугольник, равный основанию

## 7.4. Лекальные кривые

Эллипс — замкнутая плоская кривая, у которой сумма расстояний каждой точки до двух фокусов постоянна и равна длине большой оси. Широко применяется при изображении окружностей в аксонометрии.

Синусоида — плоская кривая, выражающая закон изменения синуса. Длина волны L = 2πR. Применяется для изображения движений, колебаний, резьбовых поверхностей.

Гипербола — плоская кривая из двух ветвей, у каждой точки которой разность расстояний до двух фокусов постоянна.

Спираль Архимеда — плоская кривая, описываемая точкой, движущейся равномерно-поступательно от центра по равномерно вращающемуся радиусу. Применяется в конструкции кулачков, червяков, зажимных патронов.

## 7.5. Методы проецирования

Начертательная геометрия — теоретическая база инженерной графики; наука об изображении пространственных форм на плоскости с помощью методов проецирования.

Центральная проекция — все проецирующие лучи проводятся из одной точки (центра). Передаёт перспективу.

Параллельная проекция — проецирующие лучи параллельны между собой.

Прямоугольная (ортогональная) проекция — частный случай параллельной: проецирующие лучи перпендикулярны плоскости проекций. Основа технических чертежей.

Комплексный чертёж — изображение точки, отрезка, плоской фигуры или предмета на трёх совмещённых плоскостях проекций. Даёт полное и однозначное описание формы предмета.

## 7.6. Сопряжения линий

Сопряжение — плавный переход от одной линии к другой. Основные виды: сопряжение прямой линии с дугой окружности и сопряжение двух дуг окружностей.

Точка сопряжения — место перехода одной линии в другую. При сопряжении прямой с дугой — прямая является касательной к дуге. При сопряжении двух дуг — точка сопряжения лежит на прямой, соединяющей центры сопрягаемых дуг.

# ЛЕКЦИЯ 8. РЕЗЬБА. СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

## 8.1. Резьба — основные понятия

Резьба — поверхность, образованная при винтовом перемещении некоторого плоского контура по цилиндрической или конической поверхности. Резьба — основа большинства разъёмных соединений.

Профиль резьбы — контур сечения резьбы плоскостью, проходящей через её ось.

Шаг резьбы (P) — расстояние между соседними одноимёнными боковыми сторонами профиля в направлении, параллельном оси резьбы.

Ход резьбы (Ph) — расстояние между одноимёнными точками одного витка при перемещении по винтовой линии на один оборот. Для однозаходной резьбы Ph = P; для многозаходной Ph = n·P, где n — число заходов.

Сбег резьбы — участок неполного профиля в зоне перехода резьбы к гладкой части детали.

## 8.2. Классификация резьб

Правая резьба — контур вращается по часовой стрелке и перемещается вдоль оси в направлении от наблюдателя. Стандартное направление для большинства резьбовых соединений.

Левая резьба — контур вращается против часовой стрелки. Обозначается LH. Применяется там, где рабочее вращение могло бы самоотвинчивать правую резьбу.

По числу заходов: однозаходные и многозаходные. По форме поверхности: цилиндрические и конические. По назначению: крепёжные и ходовые (для передачи движения).

Основные типы резьб и их обозначения:

- Метрическая — М8-6g (наружная), М8-7Н (внутренняя), LH — левая

- Трубная цилиндрическая — G1-A (измеряется в дюймах)

- Трубная коническая — R1 (наружная), Rc1 (внутренняя)

- Трапецеидальная — Tr 20×8(P4)-8e

- Упорная — S 40×7-8e

## 8.3. Крепёжные изделия

Болт — резьбовое изделие — стержень с резьбой для гайки на одном конце и головкой под ключ на другом. Служит для разъёмного соединения деталей в паре с гайкой.

Гайка — резьбовое изделие с отверстием, имеющим резьбу для навинчивания на болт или шпильку.

Винт — цилиндрический стержень с резьбой на одном конце и головкой на другом. В отличие от болта, ввинчивается непосредственно в тело детали.

Шайба — деталь в виде диска, закладываемая под гайку или головку болта для распределения усилий на соединяемые детали, предотвращения их повреждения и стопорения.

Шпилька — крепёжная деталь — цилиндрический стержень с резьбой на обоих концах. Один конец вворачивается в деталь, на другой навинчивается гайка.

## 8.4. Виды соединений

### Разъёмные соединения

Разъёмные соединения — допускают многократную сборку и разборку без повреждения деталей. К ним относятся: резьбовые, шпоночные, шлицевые, штифтовые соединения.

Шпонка — деталь, соединяющая вал и ступицу для передачи вращающего момента. Виды: призматические, сегментные, клиновые.

Зубчатое (шлицевое) соединение — соединение втулки с валом посредством выступов (зубьев) на валу и впадин такого же профиля во втулке. Обеспечивает точное центрирование и передачу больших моментов.

### Неразъёмные соединения

Неразъёмные соединения — могут быть разобраны лишь путём разрушения одного из элементов. К ним относятся: сварные, паяные, клеевые, заклёпочные соединения, соединения запрессовкой.

Сварное соединение — образуется путём местного нагрева металла в зоне сварки до расплавления. Сварной шов — участок соединения, образовавшийся в результате кристаллизации металлической сварочной ванны.

Пайка — процесс соединения деталей с помощью припоя — материала с более низкой температурой плавления, чем соединяемые металлы. Обеспечивает герметичность и электропроводность шва.

Клеевое соединение — неразъёмное соединение деталей с помощью клея. Достоинства: не требует нагрева, не ослабляет детали отверстиями, обеспечивает герметичность. Недостатки: невысокая теплостойкость.

Заклёпочное соединение — неразъёмное соединение деталей с помощью заклёпок. Применяется там, где сварка невозможна (авиация, котлы под давлением).

# ЛЕКЦИЯ 9. ПЕРЕДАЧИ И УПРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАШИН

## 9.1. Классификация передач

Передача — механизм, осуществляющий передачу вращательного движения или его преобразование. Основные виды: фрикционные, ременные, цепные, зубчатые.

## 9.2. Фрикционная и ременная передачи

Фрикционная передача — передача, в которой вращение от ведущего катка к ведомому передаётся силами трения между катками. Для параллельных валов применяются цилиндрические катки, для пересекающихся — конические. Достоинства: плавность хода, предохранение от перегрузок. Недостаток: проскальзывание.

Ременная передача — состоит из ведущего и ведомого шкивов, соединённых ремнём. Вращение передаётся силами трения. Достоинства: простота, плавность хода, возможность передачи на большие расстояния. Недостаток: проскальзывание, непостоянство передаточного числа.

## 9.3. Цепная передача

Цепная передача — состоит из ведущей звёздочки, ведомой звёздочки и охватывающей их цепи. Достоинства: нет проскальзывания, постоянное передаточное число, возможность большого межосевого расстояния. Недостатки: шум, необходимость смазки, вытягивание цепи.

## 9.4. Зубчатые передачи

Зубчатая передача — кинематическая пара из зубчатых колёс, зубья которых при последовательном соприкосновении передают движение. Наиболее распространённый вид передачи в машиностроении.

Зубчатое колесо — деталь зубчатой передачи в виде диска с зубьями, входящими в зацепление с зубьями другого колеса.

Модуль (m) — число миллиметров делительного диаметра, приходящееся на один зуб. Стандартизированный параметр: m = d / z = p / π (где d — делительный диаметр, z — число зубьев, p — шаг).

Виды зубчатых передач:

Цилиндрическая — для параллельных валов. Зубья прямые, косые или шевронные. Наиболее распространённый тип.

Коническая — для пересекающихся осей валов. Колёса конической формы.

Червячная передача — для скрещивающихся валов. Состоит из червяка (многозаходного винта) и червячного колеса. Большое передаточное число в одной ступени (до 80:1), самоторможение. Недостаток: высокие потери на трение.

Реечная передача — преобразует вращательное движение в поступательное. Состоит из зубчатого колеса и зубчатой рейки. Применяется в металлорежущих станках, транспортных средствах.

Храповой механизм — состоит из храповика (зубчатого колеса с несимметричными зубьями) и собачки. Допускает вращение только в одном направлении — используется в подъёмных механизмах, инструментах.

## 9.5. Упругие элементы машин

Упругие элементы — детали высокой податливости, накапливающие энергию деформации. Работа основана на способности изменять форму под нагрузкой и восстанавливать её после снятия нагрузки.

Функции упругих элементов:

- Создание постоянно действующих усилий для силового замыкания кинематических пар.

- Обеспечение отсутствия зазоров в кинематических парах для повышения точности.

- Предохранение механизмов от разрушения при ударах и вибрации.

- Накопление и отдача энергии (часовые пружины, боевые пружины).

- Преобразование нагрузки в перемещение в чувствительных элементах приборов.

Пружина — упругий металлический элемент для создания или восприятия сосредоточенной силовой нагрузки. Виды: пружины сжатия, растяжения, кручения. Материалы: стали 65, 70, 60С2, 50ХФА.

Торсион — упругий элемент в форме вала, воспринимающий скручивающий момент. Применяется в подвеске автомобилей, артиллерийских орудиях. Материал: высококачественные легированные стали (45ХН2МФА).

Мембрана — упругий элемент, воспринимающий распределённую по поверхности нагрузку. Применяется в приборах давления, мембранных насосах.

Тарельчатая пружина — коническая шайба, получаемая штамповкой из листовой стали. Используется для восприятия значительных сил при малых перемещениях. Толщина 1–20 мм, диаметр 30–300 мм.

Кольцевая пружина — набор чередующихся колец с коническими поверхностями. Обладает незначительной деформацией и высоким демпфированием. Применяется при периодических ударных нагрузках.

Сайлент-блок — резина, вулканизированная к металлическим обоймам («бесшумный блок»). Применяется для упругой подвески агрегатов и восприятия вибраций.

# ЛЕКЦИЯ 10. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: РЕЗИНЫ, КЛЕИ, ПОЛИМЕРЫ

## 10.1. Резина

Резина — эластичный материал, получаемый вулканизацией каучука. Обладает уникальным сочетанием упругости, износостойкости и химической стойкости.

Каучук — натуральный или синтетический эластомер. Характеризуется высокой эластичностью, водонепроницаемостью и электроизоляционными свойствами. Является основой для производства резины.

Вулканизация — процесс химического отверждения каучука с применением серы, оксида цинка и других агентов. Образуются поперечные химические связи между молекулами, что резко улучшает прочность и упругость материала.

Состав резины:

- Основа — каучук (натуральный или синтетический)

- Наполнитель — сажа, мел, тальк (улучшают механические свойства)

- Мягчитель — канифоль, вазелин (снижают жёсткость)

- Противостаритель — парафин, воск (замедляют старение)

- Агенты вулканизации — сера, оксид цинка

Свойства резин:

- высокая эластичность (относительное удлинение до 1000%)

- малая плотность (1,1–1,8 г/см³)

- стойкость против истирания и химическая стойкость

- электроизоляционные свойства

Сайлент-блок — резина, вулканизированная к наружной и внутренней металлическим обоймам («бесшумный блок»). Применяется для упругой подвески машин и поглощения ударов и вибраций.

## 10.2. Клеящие материалы

Клеи — сложные вещества на основе полимеров, способные при затвердевании образовывать прочные плёнки, хорошо прилипающие к различным материалам.

Прочность клеевого соединения определяется тремя характеристиками:

Адгезия — сцепление (возникновение связи) между поверхностными слоями двух разнородных тел (адгезив + субстрат), приведённых в соприкосновение.

Аутогезия — сцепление однородных материалов (два одинаковых адгезива).

Когезия — прочность однородного материала — самого клея или соединяемого материала.

Адсорбция — поглощение веществ (адсорбатов) из газов или жидкостей, происходящее на поверхности твёрдых тел (адсорбентов). Один из механизмов формирования клеевого соединения.

Достоинства клеевых соединений:

- атмосферостойкость, не подвержены коррозии, обеспечивают герметичность

- масса конструкции почти не увеличивается

- отсутствуют ослабляющие отверстия под болты, заклёпки

- возможность соединения разнородных материалов

- сохранение прочности при высоких и низких температурах

Недостатки клеевых соединений:

- сравнительно невысокая теплостойкость при длительной эксплуатации

- низкая прочность при неравномерном отрыве и несимметричном нагружении

- необходимость тщательной подготовки поверхностей

## 10.3. Полимеры

Полимеры — вещества, состоящие из «мономерных звеньев», соединённых в длинные макромолекулы химическими связями. Являются основой для производства резин, клеёв, пластмасс, волокон.

Применение полимеров в машиностроении:

- конструкционные пластмассы (детали корпусов, шестерни, подшипники)

- герметики и уплотнительные материалы

- защитные покрытия от коррозии

- клеи и связующие для композиционных материалов

📌 Основные требования к клеям в машиностроении: высокая стойкость к механическим воздействиям (изгиб, сдвиг, ударные нагрузки), теплостойкость, стойкость к воздействию рабочих жидкостей и атмосферных факторов.

# ЛЕКЦИЯ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СПЛАВЫ

## 11.1. Абразивные материалы

Абразивные материалы (абразивы) — естественные или искусственные материалы преимущественно высокой твёрдости, применяемые для обработки металлов резанием или их очистки. Примеры: корунд, карбид кремния, алмаз, эльбор, кубический нитрид бора.

Классификация абразивных материалов:

- Природные: алмаз, корунд, кремень, кварц

- Искусственные: электрокорунд (оксид алюминия), карбид кремния (SiC), карбид бора, эльбор, синтетический алмаз

Характеристики абразивного инструмента:

- Зернистость — размер абразивных зёрен (от грубых до тонких)

- Связка — вещество, удерживающее абразивные зёрна (керамическая, бакелитовая, вулканитовая)

- Твёрдость — способность связки удерживать зёрна в инструменте

## 11.2. Специальные металлы и сплавы

Баббиты — антифрикционные сплавы на основе олова или свинца с добавками сурьмы, меди и других элементов. Применяются для заливки подшипников скольжения. Обладают хорошей прирабатываемостью к стальному или чугунному валу.

Бронза — сплав на основе меди с разными химическими элементами (Sn, Al, Be, Pb и др.). Оловянные бронзы — высокая коррозионная стойкость; алюминиевые — повышенная прочность; бериллиевые — исключительная твёрдость и упругость.

Дюралюминий — алюминиевый сплав, содержащий 2,2–5,2% Cu, 0,2–2,7% Mg, 0,2–1% Mn. После закалки и естественного старения обладает высокой прочностью при малой плотности. Широко применяется в авиастроении.

Благородные металлы — металлы и сплавы, обладающие высокой химической стойкостью и красивым внешним видом в изделиях. К ним относятся: золото, серебро, платина и металлы платиновой группы.

## 11.3. Технологические понятия

Агломерат — спечённые в куски мелкие частицы материалов, главным образом концентратов обогащения руд и пылевидных руд. Применяется как исходное сырьё в металлургии.

Технологическая атмосфера — газообразная среда, в которой проводится термическая обработка металла (изделия). Защитная атмосфера предотвращает окисление и обезуглероживание поверхности.

Металлургия — область науки и техники, охватывающая процессы получения металлов из руд, а также процессы, связанные с изменением состава, структуры и свойств металлических сплавов.

## 11.4. Физические явления в материалах

Диамагнетизм — явление возникновения в веществе намагниченности в направлении, противоположном внешнему магнитному полю. Диамагнетики (медь, серебро, золото) слабо отталкиваются магнитом.

Газовый пузырь — дефект, возникающий в отливке при кристаллизации металла в результате выделения растворённых в расплавленном металле газов. Снижает механические свойства и плотность литых изделий. Устраняется дегазацией расплава и правильным конструированием литниковой системы.

📌 При проектировании отливок необходимо предусматривать меры против образования газовых пузырей: соблюдение технологии плавки, применение дегазаторов, рациональное конструирование литниковой системы и прибылей.

## 11.5. Итоговый обзор курса

Курс «Технология машиностроения» охватывает широкий спектр знаний, необходимых для проектирования и изготовления деталей машин:

- Материаловедение — выбор оптимального материала для каждого изделия.

- Строение металлов — понимание микроструктурных основ свойств материалов.

- Термическая обработка — управление свойствами стали через нагрев и охлаждение.

- Обработка резанием — основной метод формообразования деталей машин.

- Технологическая оснастка и базирование — обеспечение точности изготовления.

- Инженерная графика — универсальный язык конструктора.

- Аксонометрические проекции — наглядное изображение трёхмерных объектов.

- Резьба и соединения — разъёмные и неразъёмные методы крепления деталей.

- Передачи и упругие элементы — механизмы передачи движения и энергии.

- Специальные материалы — резины, клеи и полимеры для особых применений.

- Дополнительные сплавы и материалы — расширенная номенклатура конструкционных материалов.

Успешное усвоение курса является основой для изучения специальных дисциплин по технологии производства, конструированию машин и автоматизации производственных процессов.